四川外国语大学西区环道改造工程

施工设计说明

一、工程概述

四川外国语大学（简称“川外”）坐落在重庆市沙坪坝区，是一所全日制普通本科院校，是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。

四川外国语大学西区环道是该校区西区出入的主要通道，西区环道改造对于提升校园品质，改善校园环境具有重要意义。

二、道路现状

我院设计人员对现场进行实地调查，充分了解道路路面现状，根据现场实际情况确定道路整治范围的病害及处理措施。

根据现场调查，道路病害的具体位置详见道路平面图。病害主要表现为路面碎裂、翻浆、路面沉陷、路面变形开裂、路缘石破损变形、雨水口破损、边沟堵塞等多方面。

三、设计依据及规范

1、设计依据

（1）建设方提供的1:500现状地形图。

（2）我院与建设方签定的设计合同。

2、设计规范

《城市道路养护技术规范》(CJJ36-90)

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

《城市道路设计规范》（CJJ37-90）

《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)）

《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》（SHCF40-01-2002）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）

《公路排水设计规范》（JTJ018-97）

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)

《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T 019-98)

四、设计原则

1、道路平面线形维持现状，保持现有道路中线、车行道、人行道宽度和位置不变。

2、保持道路纵坡和车行道横坡不变。

3、挖补后的路面修复原则上按原结构恢复。

4、对破损严重的路面全部凿除修复后铺筑沥青混凝土面层。

5、对路面排水进行整治，修复更换破坏的检查井及雨水口，确保道路排水畅通。

6、对破坏的路缘石和人行道方块进行更换。

五、路面加铺改造设计

1、本次改造路面原设计如下：

1)旧沥青路面(无沉降，基层完好)面层改造从上到下依次为：a.改性沥青玛蹄脂SMA-13（I型）厚35mm, b.5mm厚中裂乳化沥青粘接层, c.改性沥青混凝土AC-16（I型）厚45mm, d.改性乳化沥青稀浆封层6mm, e.原有沥青路面（铣刨后清理干净）

2) 旧沥青路面(有沉降，基层破损)改造从上到下依次为: a.35mm厚改性沥青玛蹄脂SMA-13（I型）, b.5mm厚中裂乳化沥青粘接层, c.45mm厚改性沥青混凝土AC-16（I型）, d.6mm厚改性乳化沥青稀浆封层, e.70mm厚粗粒式沥青混凝土AC-25, f.10mm厚改性沥青稀浆封层, g.5.5%水泥稳定级配碎石（具体厚度根据现场道路剔除厚度确定）, h.原有基层再次碾密实，夯实度要求不小于96%

2、根据投资情况，应建设单位要求，对本项目仅做表层处理，对原设计作更改如下：

1)旧沥青路面(无沉降，基层完好)面层改造从上到下依次为：a.改性沥青玛蹄脂SMA-13（I型）厚50mm, b.5mm厚中裂乳化沥青粘接层, c.原有沥青路面（铣刨后清理干净）

2) 旧沥青路面(有沉降，基层破损)改造从上到下依次为:a.50mm厚改性沥青玛蹄脂SMA-13（I型），b.5mm厚中裂乳化沥青粘接层，c.70mm厚粗粒式沥青混凝土AC-20，d.10mm厚改性沥青稀浆封层，e.5.5%水泥稳定级配碎石（具体厚度根据现场道路剔除厚度确定），f.原有基层再次碾密实，夯实度要求不小于96%

3、本道路拟加铺沥青混凝土路面，设计标准轴载为BZZ-100，采用设计弯沉、容许拉应力控制，结合重庆市其它道路沥青路面加铺沥青面层的成功经验，在整治完后的沥青混凝土路面上加铺沥青层；面层采用改性沥青玛蹄脂SMA-13（I型）厚50mm，其下为5mm厚中裂乳化沥青粘接层,具体做法详大样。

4、为提高旧沥青路面与加铺沥青混凝土层间的粘接力，应先对旧路面进行铣刨处理，将铣刨过的路面清理干净、干燥度达到沥青铺设要求后，均匀洒布乳化沥青，洒布量0.9～1.2L/m2并以混合料不粘轮为止，喷洒前，对路面两侧的防撞墩、坡型路缘石等采用塑料布覆盖，防止沥青污染行车、行人过街安全。

六、道路病害整治方案

1、旧沥青路面病害整治

根据《公路水泥混凝土路面养护技术规范》规定的水泥砼路面状况调查与评价方法，依据实测数据和收集的资料，对各水泥砼板块路面状况进行评价，针对不同的病害情况提出处治措施。

沉降、翻浆

首先对沉降路段进行补强处理，先围绕裂缝按一定长度和宽度用切割机切割成矩形（矩形的边长≥1m，矩形面积≥1m2），凿除沉降破损路面，对松软路基进行换填碾压，对凿除路面后长度和宽度小于或等于2.3米的坑槽用C15水泥混凝土重新浇筑基层，对凿除路面后长度和宽度大于2.3米的坑槽用5.5%水泥稳定级配碎石浇筑基层，基层厚度≥25cm，基层要平整，并且与路拱横坡一致的横坡坡度，用10mm厚改性沥青稀浆封层，其上采用70mm厚粗粒式沥青混凝土AC-20后再做粘接层及面层，在新施作水稳层与旧沥青路面相接50cm范围内，由于水稳层的压实度得不到保证，需对该范围内的水稳层进行凿除并采用C15素混凝土重新浇筑。

2、交叉口路面的衔接

其它路口与本道路相交处，按下图所示意做好交叉口的衔接。

3、排水病害处理

根据现场初步踏勘，道路原有雨、污水系统保存完好，应甲方要求本次设计不对排水进行整治。只对道路沿线排水管沟、检查井、雨水口进行疏浚、修复。更换所有破损的雨水篦、检查井坐及井盖，局部无雨水口路段根据现场实际情况适当增设排水沟及落水箅子，具体位置详平面图。

七、施工要点

1、旧沥青路面罩面

水泥混凝土路面凿毛处理:

为了增加旧沥青路面和新铺沥青路面间的粘接力，防止沥青路面搓板滑移，对旧沥青路面面层进行铣刨处理。

（1）钻路

对于道路纵坡大于4%的路段，沥青路面修补完成后在其表面间隔15~20cm凿打一道横向钻路，深度1~1.5cm。

（2）钻麻

对于道路纵坡小于4%的路段，混凝土路面板块修补完成后在其表面间隔10~20cm左右凿打钻麻一处，深度1.0cm。

2、路基

2.1质量标准

对不能满足路基压实度要求的路段全部翻挖后重新填筑，路基土经压实后，不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用12~15t振动压路机碾压，其轮迹不得大于5mm，土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

压实度（重型击实标准）

| 项 目 分 类 |  | 路面底面以下深度（CM） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 下路床 上路堤 下路堤 | 0~30 30~80 80~150 150以下 | ≥95 ≥95 ≥94 ≥92 |
| 零填及路堑路床 |  | 0~30 | ≥95 |

路床平整度：±20mm

中线高程：±20mm

宽度：  ＋200mm

横坡：±20mm且不大于0.3%

路床顶面土基的回弹模量E0和检验弯沉值L0

| 挖分类 | 回弹模量E0 | 弯沉值（0.01mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般中湿、潮湿 | 一般干燥 |
| 填方路基 | ≥30MPa | ≤260 | ≤220 |
| 挖方路基 | ≥60MPa | ≤180 |  |

2.2路基排水

路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。

路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2－4％的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管道收集可利用时，应设置临时排水设施。

2.3填料要求

路基填土不得使用腐殖土,生活垃圾土、淤泥,不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且应优先选用砾类土、砂类土，且在最佳含水量时压实。

路基填方若为土石混和料，且石料强度大于20MPa时，石块的最大粒不得超过压实层厚2／3,当石料强度小于15Mpa,石料最大粒径不得超过压实层厚。路基填料最小强度和填粒最大粒径应符合下表。

| 项 目 分 类 |  | 路面底面以下深度（CM） | 填料最小强度（CBR）（％） | 填料最大粒径 （CM） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 下路床 上路堤 下路堤 | 0~30 30~80 80~150 150以下 | 8 5 4 3 | 10 10 15 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0~30 | 8 | 10 |

路床土质应均匀、密实、强度高。

2.4基底处理

路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖后再回填分层压实，或掺5％（干土质量的百分比）的生石灰后再碾压。

2.5填筑

路基应采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。不同种类的土必须分段分层填筑,不应混杂且用不同土填筑的层数宜少。管道顶面填土厚度必须大于30cm，方能上压路机碾压。

桥涵、管道沟槽、检查井、雨水口等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实，填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰土。

若机动车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅，回填土压实度达不到规定的数值时，按下表的要求处理。

| 部位 |  |  | 填料 | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸腔 | 距路槽底面小于或等于80cm |  | 砂、砂砾 | 95 |
|  | 距路槽底面大于80cm |  | 素土 | 93 |
| 管顶以上至路槽底面 | 管顶距路槽底面小于或等于80cm | 管顶以上30cm范围内 | 砂、砂砾 | 88 |
|  |  | 管顶30cm以上 | 砂、砂砾 | 95 |
|  | 管顶距路槽底面大于80cm | 路槽底面以下0~80cm | 素土 | 95 |
|  |  | 路槽底面80cm以下 | 素土 | 93 |
| 检查井及雨水口周围 | 路槽底面以下0~80cm |  | 砂、砂砾 | 95 |
|  | 路槽底面80cm 以下 |  | 砂、砂砾 | 93 |

采用振动压路机碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为准。

路基施工中必须严格执行《城市道路路基施工及验收规范》《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）及各有关现行施工规程与验收规范。

3、基层

3.1水泥稳定级配碎石基层

路基通过验收后，方可进行基层施工，基层为水泥稳定级配碎石。

（1）质量标准

压实度：98%   平整度：不大于10mm

厚度容许偏差：不大于10mm    中线高程：±20mm

横坡度：±20mm且不大于0.3%  宽度：不小于设计规定

7天无侧限浸水强度：≥3.5MPa   弯沉值：≤82（ 0.01）

（2）材料要求

水泥稳定级配碎石基层中，水泥掺量为6%，水泥材料要求采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥，应选用初凝时间3h以上和终凝时间在6h以上的水泥，碎石应选择质坚干净的粒料，其最大粒径宜小于30mm，级配组成如下表：

| 编号 | 通过下列筛孔（mm）的重量百分率(%) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 30 | 100 |
|  | 20 | 90~100 |
|  | 10 | 60~80 |
|  | 5 | 30~50 |
|  | 2 | 15~30 |
|  | 0.5 | 10~20 |
|  | 0.075 | 0~7 |

碎石基层中集料值不大于30%。

（3）施工要求

水泥稳定级配碎石须用机械拌和摊铺和碾压。

水泥稳定碎石施工配料必须准确，摊铺或拌和必须均匀，并应严格掌握厚度。

③ 碾压用12~15t三轮压路机碾压，每层压实厚度不应超过15cm，18~20t压路机时压实厚度不超过20cm，压实厚度超过上述要求时，应分层铺筑，每层压实厚度不小于10cm，压实遍数不小于6~8遍，至表面无明显轮迹为止。

宜在夏季组织施工，最低气温要求5℃以上，压实后必须保湿养生。养生期结束应立即喷洒粘层沥青，并在5~10天内铺筑沥青混凝土面层。

基层施工中严格执行《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）。

4、稀浆封层

4.1材料

改性乳化沥青

改性乳化沥青需满足下表技术要求

| 技术指标 |  |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18mm筛上剩余量（%） |  |  | <0.1 | T 0652 |
| 贮存稳定性 |  | 1d，不大于（%） | 1 | T 0655 |
|  |  | 5d，不大于（%） | 5 | T 0655 |
| 粘度 |  | 恩格拉粘度E25 | 3~30 | T 0622 |
|  |  | 沥青标准粘度C25，3（s） | 12~60 | T 0621 |
| 蒸发残留物含量（%） |  |  | ≥60 | T 0651 |
| 蒸发残留物性质 | 针入度（100g，25℃，5是） 0.1mm |  | 40~100 | T 0604 |
|  | 延度（5℃）（cm） |  | >20 | T 0605 |
|  | 软化点（℃） |  | >53 | T 0606 |

（2）石料

需满足《公路改性沥青路面工程技术规范》（JTJ036-98）中有关技术要求（石料、级配等）。

4.2性能

改性乳化沥青稀浆封层混合料应满足以下性能要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 磨耗损失（温轮磨耗试验） | 不大于800g/m2 |
| 粘附砂量（轮荷压砂试验） | 不大于450g/m2 |
| 稠度 | 2~3cm |

4.3施工技术要求

（1）稀浆封层应使用改性乳化沥青，且改性乳化沥青宜现场制备。

（2）为增强沥青与集料的粘结力，缩短改性乳化沥青破乳时间，可掺加2~3%的32.5级的普通硅酸盐水泥。

（3）稀浆封层的配合比需经反复试验确定。

（4）稀浆封层的施工可采用国产或进口稀冻封层机铺筑，稀浆封层混合料应具有良好的施工和易性。

（5）稀浆封层铺筑机摊铺时应匀速前进，摊铺速度一般为100~200m/min，表面应平整，对于局部的不平整应进行人工整修。

（6）混合料铺筑后宜采用8~10t轮胎压路机连续碾压4~8遍，在碾压过程中，禁止压路机急刹车，不得在新摊混合料上调头。

（7）稀浆封层铺筑后，乳液破乳、水份蒸发、再铺筑沥青砼面层，碾压成型后即可进入下一道工序施工。

5、面层

路面面层采用沥青混凝土，路面设计以后轴载重100KN为标准轴载，设计合理使用年限15年，用双圆荷载下的弹性层状体系理论进行分析计算，以容许弯沉、容许弯拉应力和容许剪应力进行计算，确定路面厚度。

面  层：改性沥青玛蹄脂SMA-13（I型）厚50mm，

粘接层：5mm厚中裂乳化沥青粘接层

原路基路面整治完毕后方可铺筑路面。

5.1质量标准

压实度：>95%（马歇尔试验密度为标准密度）

厚度容许偏差：+20mm，-5mm；   平整度<5mm

宽度：-20mm                     纵断面高程：±10mm；

横坡度：±10mm且不大于±0.3%

弯沉值≤ 32（0.01mm）

5.2材料组成

上面层采用改性沥青玛蹄脂混合料SMA-13，上面层碎石采用抗滑耐磨石料，沥青配合料选择以下矿料级配：下面层采用改性沥青混凝土AC-16（I型），主要实验技术指标要求如下表：

| 沥青混合料矿料级配及沥青用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配类型 | 通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
| SMA13 |  |  |  | 100 | 90~100 | 50~75 | 20~34 |

| 通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%） |  |  |  |  |  | 沥青用量（%） | 纤维用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |  |
| 15~26 | 14~24 | 12~20 | 10~16 | 9~15 | 8~12 | 4.1~6.1 | 0.45kg/m3 |
| 20~48 | 13~36 | 9~26 | 7~18 | 5~14 | 4~8 | 4.0~6.0 |  |

面层材料技术要求

| 材料 | 试验项目 | 上面层 | 下面层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青 | 标号 | AH~70 | AH~70 |
|  | 针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） | 60~70 | 60~80 |
|  | 延度（5cm/min,15℃）不小于(cm) | 100 | 100 |
|  | （5cm/min,10℃）不小于(cm) | 60 | 60 |
|  | （5cm/min,10℃）不小于(cm) | 10 | 10 |
|  | 软化点（环球法）不小于（℃） | 48 | 48 |
|  | 含蜡量 不大于（%） | 2 | 2 |
|  | 薄膜烘箱试验后的针入度比不小于（%） | 55 | 55 |
| 碎石 | 磨光值 不小于（BPN） | 42 |  |
|  | 压碎值 不大于（%） | 25 | 28 |
|  | 洛杉矶磨耗损失不大于（%） | 28 | 30 |
|  | 对沥青的粘附性不小于（级） | 4 | 5 |
|  | 坚固性 不大于（%） | 12 | 12 |
|  | 抗冲击 不大于（%） | 28 | 28 |
|  | 吸水率 不大于（%） | 2 | 2 |
| 沥青混合料 | 击实次数 双面各（次） | 75 | 75 |
|  | 稳定度 大于（KN） | 7.5 | 7.5 |
|  | 空隙率 （%） | 3~6 | 3~6 |
|  | 流值 （0.1mm） | 20~40 | 20~24 |
|  | 沥青饱和度 （%） | 70~85 | 70~85 |
|  | 残留稳定度 （%） | 75 | 75 |
|  | 动稳定度 （次/mm） | >3000 | >800 |
|  | 低温弯曲蠕变试验速率 （0℃，1Mpa，1/S/Mpa） | ≥0.5×10-6 | ≥0.5×10-6 |

应用于路面上面层的沥青混合料SMA13的改性沥青应满足《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ036-98）中的技术要求。

聚合物改性沥青技术要求

| 指标 | SBS类（I类） |  |  |  | SBR类（II类） |  |  | EVA、PE类（III类） |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-A | I-B | I-C | I-D | II-A | II-B | II-C | II-A | II-B | II-C | II-D |  |
| 针入度25℃，100g,5sMin (0.1mm) | 100 | 80 | 60 | 40 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 30 | T0604 |
| 针入度指数PI Min | -1.0 | -0.6 | -0.2 | +0.2 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | T0604 |
| 延度5℃,5cm min,cm Min | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 40 |  |  |  |  | T0605 |
| 软化点TR&B℃ Min | 45 | 50 | 55 | 60 | 45 | 48 | 50 | 48 | 52 | 56 | >60 | T0606 |
| 运动粘度135℃Pas,Max | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T0625 T0619 |
| 闪点℃ Min | 230 |  |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  | T0611 |
| 溶解度% Min | 99 |  |  |  | 99 |  |  | —— |  |  |  | T0607 |
| 弹性恢复25℃ % Min | 70 | 75 | 80 | 85 | —— |  |  | —— |  |  |  | T0662 |
| 粘韧性N·m Min | —— |  |  |  | 5 |  |  | —— |  |  |  | T0624 |
| 韧性N·m Min | —— |  |  |  | 2.5 |  |  | —— |  |  |  | T0624 |
| 储存稳定性 离析，48h软化点差℃ Max | 2.5 |  |  |  | —— |  |  | 无改性剂明显析出、凝聚 |  |  |  | T0661 |
| RTFOT后残留物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T0610或T0609 |
| 质量变化% Max | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T0610或T0609 |
| 针入度比25℃ % Min | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 58 | 60 | T0604 |
| 延度5℃,cm Min | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | —— |  |  |  | T0605 |

应用于沥青混凝土层间粘层的改性乳化沥青应达到以下技术要求：

改性乳化沥青技术要求

| 指标 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.18mm筛上剩余量 % | <0.3 | JTJ052-2000 |
| 贮存稳定性（CH5） | <5 |  |
| 粘度 C255 （秒） | ≥16 |  |
| 蒸发残留物含量 % | ≥55 |  |

施工前必须选用符合要求的材料，通过配合比确定矿料级配和沥青用量。

矿粉采用符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）中表C.12技术要求的石灰石矿粉，施工中应保持矿粉干燥无结团，成团的矿粉不得直接使用。路面表层SMA混合料采用木质素纤维。

为保证沥青混合料中石料与沥青的粘附性，在石料与沥青的粘附达不到4级或4级以上的条件下，需使用抗剥落剂来改善其间的粘附性。

应选用质量优良，长期抗剥落性能较好的抗剥落剂，也可以采取掺加定量的石灰代替矿粉来提高石料与沥青的粘附能力。

本说明未尽事宜，请严格按照《公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）》执行。

6、Hi—APP道桥专用卷材

用于水泥混凝土路面接缝处的Hi-APP道桥专用卷材（厚50mm）必须符合以下技术指标：

Hi—APP道桥专用卷材技术指标

| 序号 | 耐热度℃ | 150 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温柔性℃ | -10~-15 |
| 2 | 拉力N/5cm | 600~800 |
| 3 | 断裂延伸率% | 30~40 |
| 4 | 不透水性性Mpa/30min | 0.3/30 |
| 5 | 低温抗裂-20℃/2h延伸率% | 10 |
| 6 | 低温抗裂-20℃/2h 50mm/min抗拉强度MPa | 6-8 |
| 7 | 抗硌破、抗渗水140℃/2h、500g重300mm高度冲击、500mm水柱/16h | 不渗水 |
| 8 | 高温抗剪60℃、0.1MPa垂直压力、10mm/min压速 | ≥0.04 |

八、 附属工程

1、缘石、路边石

路缘石不得低于C30砼。路缘石及路边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1：3水泥砂浆安装后勾缝宽0.5cm，安装路缘石、路边石在直道上应笔直，弯道上应圆顺。无折角，顶面应平整无错开，不得阻水。

2、石灰、煤渣土垫层

石灰、煤渣土垫层其重量配合比为石灰：煤渣：土=10：30：60，施工单位可根据实际情况并结合试验数据进行适当调整。石灰采用III级以上消解石灰或生石灰，灰渣量不大于20％，活性氧化物不小于60％。煤渣最大粒径不应大于30mm，颗粒组成宜含有一定级配且不含杂质。土选用塑性指数15-20的粘性土或含有一定数量粘性土的中粒土，颗粒最大粒径不大于30mm，有机含量不大于10％。石灰、煤渣土垫层在施工时应拌和均匀，其压实度不小于93％。

九、其它

1、该工程属旧路改建项目，交通量较大，施工前应与交通主管部门联系，做好施工过程中的交通组织与协调管理工作，确保工程的顺利实施。

2、道路必要的交通标志标线应委托市交管部门作出设计，与路面工程同步实施。

3、施工中应注意与相交道路接顺。

4、在道路施工过程中注意原有管线的保护，作好临时排水措施。

5、本说明未尽事宜，请按照有关设计及施工规程、规范执行。

6、如发现现场情况与设计出入较大，请通知设计解决。

十、主要工程数量表

注：部分杂项未列入。

| 车行道整改工程数量统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除 |  |  |  |
| 1.1 | 既有沥青路面 | m2 | 1690 | 均厚18cm |
| 1.2 | 路缘石 | m | 113 |  |
| 1.3 | 排水沟落水篦子 | m | 62 | 宽50cm |
| 1.5 | 混凝土路边缘石（与车行道齐平） | ㎡ | 170 | 高10cm |
| 2 | 新增 |  |  |  |
| 2.1新增排水沟 | 排水沟 | m | 14.5 | 宽30cm |
|  | 过街埋管开挖 | m | 11 | 深70cm宽350 |
|  | φ200钢管 | m | 11 |  |
|  | φ300加厚钢套管 | m | 11 |  |
| 2.3 | 落水箅子 | m | 77 | 宽0.5cm |
| 2.4 | 沥青路面 | ㎡ | 14890 |  |
| 2.5 | C30机制路缘石40*15*100cm | m | 113 |  |
| 2.6 | 混凝土路边缘石（与车行道齐平） | ㎡ | 170 | 高15cm |
| 3 | 其它 |  |  |  |
| 3.1 | 检查井提升 | 个 | 87 |  |
| 3.2 | 检查井更换 | 个 | 87 |  |
| 3.3 | 落水箅子更换 | m | 62 | 宽50cm |
| 3.4 | 落水箅子提升 | m | 62 |  |
| 备注：提供数据仅供参考，实际数据以现场收方为准 |  |  |  |  |